注射式高强植筋胶：是一种双组份高聚物预聚体砂浆。使用时，在专用注射枪的作用下，两种在静态混合器中充分混合，注入钻孔内并迅速固化。可用于设备基础、管道、电缆托架的锚固和其它部位钢筋植入，施工方便快捷，使用清洁卫生，对于一支未用完的胶桶，用封口塞塞住注射口，更换混合器后可继续使用。

注意事项

1.使用前，必须彻底清孔

2.每支胶入注前，少量排掉前端部分

3.杆体旋转插入，以便粘接更充分

4.等待时间内，严禁触动杆体

5.贮藏环境25度以下，避光保存，储存期大于6个月

特点

1.水平孔及顶孔均可施工

2.无膨胀应力，边间距小、锚固强度高

3.安装迅速、可靠、节约工程时间

4几乎适用于所有建筑基材，尤其适用于加固和改扩建工程

使用方法

1.毛刷和气筒清孔

2.注入胶

3.旋入钢筋或螺杆

种植钢筋理论用胶量（每支注射胶）

| 钢筋直径 （mm） | 孔径 （mm） | 孔深 （mm） | 注胶体积（2/3V） | 理论数量 （根） | 备注 | 钢筋直径 （mm） | 孔径 （mm） | 孔深 （mm） | 注胶体积（2/3V） | 理论数量 （根） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 10 | 60 | 4.71 | 90 | 10d | 16 | 22 | 160 | 40.56 | 8.9 | 10d |
| 8 | 12 | 80 | 6.03 | 59.7 | 10d | 16 | 22 | 240 | 60.79 | 5.9 | 15d |
| 8 | 12 | 120 | 9.04 | 39.8 | 15d | 18 | 25 | 270 | 88.31 | 4.1 | 15d |
| 10 | 14 | 100 | 10.26 | 35.1 | 10d | 20 | 28 | 200 | 82.06 | 4.4 | 10d |
| 10 | 14 | 150 | 15.08 | 23.4 | 15d | 20 | 28 | 300 | 123.09 | 2.9 | 15d |
| 12 | 16 | 120 | 16.09 | 22.4 | 10d | 20 | 28 | 400 | 164.12 | 2.2 | 20d |
| 12 | 16 | 180 | 24.12 | 14.9 | 15d | 22 | 30 | 330 | 155.43 | 2.3 | 15d |
| 14 | 18 | 140 | 23.73 | 15.2 | 10d | 25 | 32 | 250 | 133.97 | 2.7 | 10d |
| 14 | 18 | 210 | 35.61 | 10.1 | 15d | 25 | 32 | 375 | 200.96 | 1.8 | 15d |
|  |  |  |  |  |  | 25 | 32 | 500 | 267.95 | 1.3 | 20d |